## Slide 1: Optical Interference Coatings: What, How and where
Les couches minces optiques (cmo)
  La raison technologique d’avoir les cmo
  Les différentes types des cmo
  L’admittance optique et l’indice de réfraction
  L’intensité, l’extinction et l’absorption

## Slide 2: Le livre de texte

## Slide 3
  Miroirs (HR)
  Antireflets (AR)
  Filtres semi-transparents (BS)
  Filtres Passe haut, bas (HP, LP)
  ...

## Slide 4: What coatings can do

## Slide 5
What coatings can do

## Slide 6
What coatings can do

## Slide 7
What coatings can do

## Slide 8
matériaux métalliques:
  simple monocouche
  éventuellement bon réflecteur à toutes les longueurs d’onde visibles
  intrinsèquement très absorbant
matériaux diélectriques:
  excellent réflecteur pour des longueurs d’onde spécifiques
  La bande peut être élargi si nombreuses couches sont déposées
  peu absorbant

## Slide 9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Reflectance (%)
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wavelength (µm)
Au
Al
Ag
n (10 µm)
k (10 µm)
Al
Ag
Au
0.05
0.05
0.05
30
86
72
 Réflexion assez importante:
sur une large plage d’angles d’incidence sur une large bande spectrale
 Très fortes pertes par absorption
Peu de choix de bande spectrale
Miroirs métalliques (Al, Ag, Au)

## Slide 10
Monocouche diélectrique réfléchissante
l/4
no
n1 > no
n2 < n1
air
couche
substrat
d: l/2 l/2 =l/4+0+l/4
l/2
0
Lumière réfléchie:
Interférences constructives
Amplitude réflexion
de Fresnel r :
< 0
n0-n1
n0+n1
> 0
n1-n2
n1+n2

## Slide 11
Miroir multicouches diélectriques
Interférences constructives
l/4
l/4
l/4
l/4
l/4
d: l/2 l/2 3l/2 3l/2 5l/2 5l/2
l/2
l/2
l/2
0
0
0
air
no
nH > no
nB < nH
nH > nB
nB < nH
nH > nB
nS < nH
haut indice
haut indice
bas indice
bas indice
Substrat
haut indice

## Slide 12
empilement alterné de couches diélectriques l0/4 d’indices haut (H) et bas (B) : (HB)x HBB
 Très haute réflectivité (>99.99%)
Faibles pertes par absorption (VIS, IR)
Choix du domaine spectral
 Multicouches longues à déposer
Haute réflectivité sur un petit domaine spectral
Dl
l0
Miroirs multidiélectriques

## Slide 13
Monocouche diélectrique antireflet
Réflexion = 0 si no / n1 = n1 / n2  n1 = (no n2)1/2
d: l/2 l =l/4+ l/2 +l/4
Interférences destructives
l/4
no
n1 > no
n2 > n1
air
couche
Substrat
l/2
l/2
Amplitude réflexion
de Fresnel r :
< 0
n0-n1
n0+n1
< 0
n1-n2
n1+n2

## Slide 14
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
0.8
0.85
0.9
0.95
1
Transmission
Longueur d’onde (nm)
Air/MgF2/Al2O3
Air /Al2O3
Design
nMgF2=1.38
(nair nAl2O3)1/2 = (11.8)1/2 = 1.34
l/4 = nMgF2e
e = l/4nMgF2 = 633/(4  1.38)
e = 115 nm
Monocouche l/4 antireflet de MgF2 à 633 nm

## Slide 15
0.6
0.4
0.2
0
350
400
450
500
550
600
650
l
(nm)
Beam splitter 50%-50% @ l0=500 nm
Air ( BHBHBB ) substrat
H: couche l0/4 d’indice 2.35
B: couche l0/4 d’indice 1.35
Beam splitter @ 500 nm
Réflexion

## Slide 16: Maxwell Equations
µ = permeability
e = permettivity
Remember! In this book it is not but rather

## Slide 17: Telegrapher’s equation

## Slide 18
is a unitary vector parallel to the direction of propagation

## Slide 19
= wave vector